	8
	Przepusty pod zjazdami
	D-06.02.01


D.03.01..01.                  Przepusty pod koroną drogi


 D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
CPV – 45232452-5

1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej    specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   przepustu z  polietylenu HDPE  SN8 o śr. 50 cm na skrzyżowaniu ul. 3KD z ul. Staniszewskiego   - przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
1.2 Zakres stosowania ST
 Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
 Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustu pod koroną drogi  -  przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach i  obejmują:
            a)    wytyczenie przepustu,
b) zakup rur polietylenowych HDPE klasa sztywności SN8 o śr.  50 cm i dł. 30.0 m,  
c) wykonanie ławy żwirowej – pospółka o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm  gr. 30 cm stabilizowana mechanicznie,
d)      transport i składowanie  elementów  i  materiałów do wykonania  przepustów,
d) wykonanie wykopów pod  przepust wraz ze wstępnym wyprofilowaniem ich dna,
e) oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm na wlocie i wylocie,
  f)     wykonanie ławy zkruszywa naturalnego o wym. 30x120 cm, 
g) ułożenie na wykonanej podsypce rur przepust,
            i)     wykonanie zasypki  żwirowo – piaskowej przepustu,
j)     uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi nad przepustem,
k) obrukowanie  skarp i dna rowu na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem,
l) roboty pomiarowe i inwentaryzacja
1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowią geodezyjnie wydzielone pasy drogowe ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW  w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach. W pasach drogowych ulic brak jest uzbrojenia podziemnego. W ul. Staniszewskiego na skrzyżowaniu z ul. 3KD zlokalizowany jest kabel telefoniczny-światłowód. Na terenie osiedla z ulicami krzyżują się linie energetyczne SN.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska
Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  posesji o utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty prowadzić w liniach określających zakres opracowania.
Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono zaprojektowane uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu się do projektowanych i wcześniej wykonanych kabli energetycznych, telefonicznych  i zasuw wodociągowych   roboty  ziemne prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.
1.5.  Określenia podstawowe
1.5.1Określenia podane w  niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi normami  oraz  wytycznymi stosowania rur  polietylenowych . 
1.5.2  Przepust rurowy -  określenie  okrągłego  przekroju poprzecznego przepustu
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót     
 podano w  ST     D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad   niniejszych ST są:
2.1.1  Rury polietylenowe HDPE o średnicy  50 cm (łączone  opaską, ) Do zakupionych rur winna być dołączona deklaracja zgodności na dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnie aprobatą techniczną.
2.1.2  Pospółka (fundament  pod  elementy  rurowe)  powinna odpowiadać normie 
    BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka".
2.1.3  Grunt zasypki – mieszanka żwirowo-piaskowa, bez związków organicznych ,
2.1.4  .Kamień polny, albo kostka brukowa, bądź drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonania obrukowania skarp na wlocie i wylocie,
3. Sprzęt
   Roboty związane  z  wykonaniem  przepustu  pod  koroną drogi  będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:
-  koparka chwytakowa na podwoziu gąsienicowym o poj. łyżki 0,4m3 
-  ubijak spalinowy 200 kg i ręczny         
4. Transport
   Materiały do  wykonania  przepustów  pod  koroną drogi, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  transportu.
5. Wykonanie robót 
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram    robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi.
5.2   Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację  techniczną
5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem.
5.2.3  Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie  z BN-75/8971-06
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem zgodnie 
                     z dokumentacją techniczną 
5.2.6. Wykonanie ławy i podsypki pod przepust  

Podsypka  mieszanka żwirowo-piaskowa (frakcja 0-32 mm) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o   grubości  równej  wysokości karbu  rury, była luźna i karby  rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.
5.2.6 Ułożenie rur polietylenowych HDPE w  odcinkach o długościach podanych w dokumentacji technicznej każdy połączonych opaską łączącą,.
5.2.7 Wykonanie zasypki - przy  wykonywaniu  zasypki przepustu  należy przestrzegać następujących zasad:
- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu
-zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zagęszczonymi do wskaźnika  zagęszczenia ( 0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz ( 0,98 w pozostałej strefie 
-podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia   przepustu niedopuszczając do jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego
-grunt zasypki:  niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o wskaźniku różnoziarnistości Cu>5, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalności k>8m/dobę i frakcji 0-32mm.

5.2.7. Wykonanie obrukowania wlotu i wylotu z uformowanie  poboczy  żwirowych i ich wykonaniem
6. Kontrola jakości robót 
 6.1Dostawca rur  winien dostarczyć deklarację zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną .
6.2 Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D.00.00.00  Kontrola i badania w trakcie  robót w szczególności  obejmuje:
    - prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych  rzędnych oraz spadków   założonych w dokumentacji technicznej  z dokładnością  (2cm
    - prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z pospółki w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia ( 0,98
    - prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki pod rury
    - ułożenie  oraz  połączenie  opaską  zaciskową  odcinków rur kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski  
       łączącej.
 - prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia (0,95   ( w strefie bezpośrednio przy rurze) 
    oraz (0,98 w  pozostałej strefie przepustu.
6.3. Materiały   przeznaczone   do   wbudowania,   pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu  jej wpisem do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe   obmierzane wg. innych jednostek:
-  roboty ziemne

m3 
 -  obrukowanie

m2
                -  wzmocnienie skarp  z wykonaniem poboczy żwirowych  
m2
Obmiar robót polega na  określeniu  faktycznego  stanu , zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  Umową  oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których  potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.
Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  w   sposób   określony w Umowie. 
Sporządzony  obmiar  Wykonawca  uzgadnia  z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru uwidocznione są  w  księdze  obmiaru  i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.
8. Odbiór robót
 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2
8.2  Odbiór częściowy robót - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2 
8.3 Odbiór końcowy robót wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z instrukcją DP-T14, z późniejszymi zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00
9.2 Szczegółowe warunki płatności 
    Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości :
    

m3 
 wykonanych wykopów,
    

m3 
fundamentu z pospółki pod elementy rurowe, 
mb 
wykonanej części przelotowej przepustu z obcięciem do pochylenia skarpy, 
    

m3
wykonanej zasypki.
     
m2 
wykonanego obrukowania     

               m2 
wykonanie poboczy żwirowych     
9.3 Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności :
      - dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu
      - wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji  miejsca wykonywania przepustu
      - wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust 
      - wykonanie fundamentu z pospółki pod elementy rurowe 
      - ułożenie na wykonanym fundamencie rur polietylenowych HDPE                                                                
      - zasypanie wykonanego przepustu mieszanką żwirowo- piaskową 
      - dowóz na plac budowy  rur, kamienia/bruku/ oraz kruszywa na zasypkę
- wykonanie obrukowania

- wykonanie poboczy żwirowych   


             
10. Przepisy związane
- Wytyczne wykonania przepustów  z  rur polietylenowych (żądać przy zakupie rur)  ViaCon Polska 
   - BN-66/6774-01    Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
   - PN-88/B-30000    Cement portlandzki
   - BN-75/8971-06    Składowanie materiałów
   - BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki
PAGE  
152

