


D - 08.01.02    KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE


CPV –45230000-8





1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych   -  przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach.


1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt. 1.1. 


1.3. Zakres robót objętych ST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem w ul. 3KD krawężników wtopionych – oporników granitowych ciętych o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej i na ławie z  betonu kl. C12/15 z oporem o przekroju 0.035m2 na szerokości ulicy na trzech podjazdach do wyniesionego skrzyżowania -    przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach.


1.4. Informacja o terenie budowy


Teren budowy stanowią geodezyjnie wydzielone pasy drogowe ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW  w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach. W pasach drogowych ulic brak jest uzbrojenia podziemnego. W ul. Staniszewskiego na skrzyżowaniu z ul. 3KD zlokalizowany jest kabel telefoniczny-światłowód. Na terenie osiedla z ulicami krzyżują się linie energetyczne SN.





1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska





Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  posesji o utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty prowadzić w liniach określających zakres opracowania.


Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono zaprojektowane uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu się do projektowanych i wcześniej wykonanych kabli energetycznych, telefonicznych  i zasuw wodociągowych   roboty  ziemne prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. 


Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.


Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).


Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  


(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.


1.6. Określenia podstawowe


1.6.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające  nawierzchnie drogowe.


1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 1.4.


1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2. Stosowane materiały


	Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są:


krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9],


piasek na podsypkę,


cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,


woda,


oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.


2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja


2.3.1. Typy


	W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników:


U   -   uliczne,


M  -   mostowe,


D   -   drogowe – typ B


2.3.2. Rodzaje


	W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników:            A i B.


2.3.3. Wielkości


	W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości:


krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm,


krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm,


krawężnik drogowy o wysokości 22 cm.


2.3.4. Klasy


	W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy:


klasa I,


klasa II,


klasa III.


	Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaj A, wielkości 35, klasy II:   krawężnik UPA35II   BN-66/6775-01 [9].


2.3.5.Krawężniki kamienne zaprojektowane dla ulicy:


ulicznyy 20 x 35 cm rodzaju „A”


uliczny łukowy  20x25 cm  rodzaju „B” o promieniu R= 12 m /dopuszcza	się zastosowanie polówek/


2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne


2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe


	Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.


Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych


Lp.�
Cechy fizyczne�
Klasa�
�
�
i wytrzymałościowe�
I�
II�
III�
�
1�
Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej�



1200�



1000�



600�
�
2�
Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, nie więcej niż�
0,25�
0,5�
0,75�
�
3�
Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niż�
13�
9�
6�
�
4�
Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż�
0,5�
1,5�
3,0�
�



5�



Odporność na zamrażanie, w cyklach�



nie bada się�
całkowita wg PN-B-01080 [1]�
dobra wg PN-B-01080 [1]�
�
2.4.2. Kształt i wymiary


Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.


Kształt krawężników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w          tablicy 3.


Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4.





�


Rys. 1. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju A (nie dotyczy)





�





Rys. 2. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju B (nie dotyczy)

















Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych (nie dotyczy)


Wymiar�
Rodzaj�
Dopuszczalne odchyłki,�
�
(w cm)�
A�
B�
cm�
�
h�
35�
25�
35�
25�
( 2�
�
b�
20�
20�
15�
20�
( 0,3�
�
c�
4�
4�
-�
-�
( 0,3�
�
d�
15�
15�
15�
15�
        dla  A:              dla  B:


         ( 0,2                 ( 2,0�
�
l�
50�
od 50 do 200�
-�
�






�








Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A (nie dotyczy)











�


Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B (nie dotyczy)








Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych


Wymiar�
Rodzaj�
Dopuszczalne odchyłki,�
�
(w cm)�
A�
B�
Cm�
�
h�
23�
18�
23�
18�
( 2�
�
b�
20�
20�
15�
15�
( 0,3�
�
c�
4�
4�
-�
-�
( 0,2�
�
d�
12�
10�
12�
10�
        dla  A:              dla  B:


         ( 0,2                 ( 2,0�
�
�


L�
                         od   80�
 do   200�
-�
�



Rys. 5. Krawężnik drogowy rodzaju A (nie dotyczy)


�





Rys. 6. Krawężnik drogowy rodzaju B  








Tablica 4. Wymiary krawężników drogowych


Wymiar (w cm)�
Rodzaj A i B�
Dopuszczalne odchyłki, cm�
�
H�
22�
          + 3                ( 2�
�
B�
11�
        dla A:           dla B:


         ( 0,5             ( 1,5�
�
L�
od 40 do 120�
-�
�
2.4.3. Wygląd zewnętrzny


	W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].


2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia


Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawęż. Kamien. podaje tablica 5.





Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia


�
Typy krawężników�
�
Rodzaj uszkodzeń�
Uliczne�
�
Drogowe�
�
�
Proste�
łukowe�
Mostowe�
  rodzaj


„A”                   �
 rodzaj


„B”�
�
Skrzywienie�
licowych�
0,3 cm�
0,5 cm�
�
(wichrowa-�
bocznych�
�
nie sprawdza się�
�
�
tość powierz-�
stykowych�
�
0,2 cm�
�
0,3 cm�
�
�
chni)�
Spodu�
�
nie sprawdza się�
�
�
�
licowych�
dopuszcza się na długości 1 m danej powierzchni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głębsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wy-  konania faktury�
�
�
wady obróbki powierzchni (wgłębienia          i wypukłości)�
bocznych�
wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograniczeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony   chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm�









nie 


sprawdza się�
�
�
stykowych�
w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedo- puszczalne, pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu�
�
�
�
Spodu�
nie sprawdza się�
�
�
szczerby i usz-kodzenia kra-  wędzi i naroży�
ilość w prze-liczeniu  na        1 m�



3�



5�
�
�
�
długość�
0,5 cm�
1 cm�
�
�
�
głębokość�
0,3 cm�
0,5 cm�
�
�
Odchyłki od kąta prostego�
0,2 cm na długości powierzchni�
0,3 cm na długo- ści pow.�
�
�
odchyłki w krzywiźnie łuku�
-�
1,0 cm�
-�
�
�
2.6. Przechowywanie krawężników


	Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości.


	Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych.


	Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.


	Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.


2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw


2.7.1. Piasek


	Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].


2.7.2.  Cement


Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6].


2.7.3.  Woda


	Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].


2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa


	Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D--00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników


		Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:


betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,


wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D--00.00.00 „Wym.ogólne” pkt 4.


4.2. Transport krawężników


Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.


		Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.


		Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być przewożony tylko w jednej warstwie.


		W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.


		Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego.


4.3. Transport pozostałych materiałów


	Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Wykonanie koryta pod ławy


	Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].


	Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.


	Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.


5.3. Wykonanie ław


Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.


5.4. Ustawienie krawężników kamiennych


	Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.


6. kontrola jakości robót


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.2.1. Badania krawężników


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.





6.2.1. Badania krawężników


	Badania krawężników kamiennych obejmują:


sprawdzenie cech zewnętrznych,


badania laboratoryjne.


	Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:


sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,


sprawdzenie wad i uszkodzeń.


	Badanie laboratoryjne obejmuje:


badanie nasiąkliwości wodą,


badanie odporności na zamrażanie,


badanie wytrzymałości na ściskanie,


badanie ścieralności na tarczy Boehmego,


badanie wytrzymałości na uderzenie.


	Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.


W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk.


	W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk.


Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5].


	Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm.


Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.


Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej.


	Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.


Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.


	Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9].


6.2.2. Badania pozostałych materiałów


	Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.


6.3. Badania w czasie robót


	W czasie robót należy sprawdzać:


wykonanie koryta pod ławę,


wykonanie ław,


ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,


zgodnie z warunkami określonymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


wykonanie koryta pod ławę,


wykonanie ławy,


wykonanie podsypki.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wym. og” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,


wykonanie wykopu pod ławę


-     wykonanie szalunku,


wykonanie ławy,


ustawienie krawężników na podsypce,


wypełnienie spoin,


zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. przepisy związane


Normy


1.�
PN-B-01080�
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie�
�
2.�
PN-B-06050�
Roboty ziemne budowlane�
�
3.�
PN-B-06711�
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych�
�
4.�
PN-B-06712�
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego�
�
5.�
PN-B-06720�
Pobieranie próbek materiałów kamiennych�
�
6.�
PN-B-19701�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności�
�
7.�
PN-B-32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
8.�
BN-62/6716-04�
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe�
�
9.�
BN-66/6775-01�
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.�
�









D.08.01.02.        Krawężniki kamienne





D.08.01.02.         Krawężniki kamienne





�PAGE  �128�








�PAGE  �127�














