Nr sprawy: ZP.271.78.2024							     Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja inwestycji pn.:

„Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach” zgodnie z SST, wiedzą techniczną oraz zakresem zamówienia przedstawionym graficznie na załączniku nr 2.1.

- Przedmiot i zakres napraw:

Przedmiotem zamówienia jest nawierzchnia betonowa płyty postojowej PPS lotniska w

Suwałkach.

Zakres dotyczy robót związanych z usunięciem usterek nawierzchni betonowej. Podbudowę stanowi warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 o grubości 42cm stabilizowana mechanicznie, zaś warstwę górną nawierzchni stanowi płyta konstrukcyjna z betonu C30/37 W8 F150, ułożona na warstwie poślizgowej z folii PE gr. 0,5 mm. Nawierzchnię wykonano metodą długich pasów z podziałem na pola dylatacyjne o wymiarach 5×5 m. Szczeliny rozszerzeniowe wykonano w rozstawach 25×30 m, 25×35 m, 30×30 m i 30×35 m, zgodnie z planem betonowania i planem szczelin dylatacyjnych (rys. DR_PS_02) z wykorzystaniem stalowych profili dylatacyjnych EPD 3000+ z dyblami DP8. Wzdłuż pasów bocznych układarki, w rozstawie co 5 m, wykonano dylatacje z użyciem blach trapezowych. Szczeliny dylatacyjne zostały wypełnione masą poliuretanową itFLEX 50. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty postojowej ułożony jest kanał odwodnienia liniowego klasy F900.

Po wykonaniu płyty stwierdzono występowanie następujących usterek nawierzchni:

- Zarysowania naroży płyt w polach dylatacyjnych

- Zarysowania krawędzi płyt równolegle do szczeliny dylatacyjnej

- Ubytki w górnej warstwie nawierzchni betonowej

- Ubytki w szczelinach dylatacyjnych

Roboty naprawcze i zabezpieczające:

- Uszczelnienie zarysowań liniowych równoległych do szczelin dylatacyjnych poprzez przebruzdowanie i iniekcję np. żywicą epoksydową do konstrukcyjnych napraw betonu

- Wymiana częściowa uszkodzonych naroży płyt nie większych od wymiaru dłuższego boku uszkodzenia 20 cm poprzez wykucie na głębokość około 5 cm betonu nawierzchni z wyrównaniem krawędzi, odkurzeniem i oczyszczeniem wodą pod ciśnieniem i uzupełnienie betonem naprawczym

- Naprawa uszkodzonej krawędzi szczeliny skurczowej i przerwy roboczej nie większych niż 2 cm należy dokonać maszynowego poszerzenia szczeliny i wypełnić je masą bitumiczną zalewową na gorąco, lub inną metodą zaakceptowaną przez zamawiającego a w przypadku większych uszkodzeń krawędzi szczelin dylatacyjnych uzupełnić te miejsca betonem naprawczym z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej

ROBOTY DROGOWE

Roboty przygotowawcze

- Ustawienie tablic informacyjnych

- Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy na okres prowadzenia robót drogowych

- Rozbiórka miejscowa nawierzchni przez wykucie na głębokość około 5 cm i przebruzdowanie nawierzchni

- Dokładne oczyszczenie z odkurzaniem i oczyszczaniem wodą pod ciśnieniem

Roboty naprawcze i zabezpieczające

- Uszczelnienie zarysowań liniowych w miejscach łączenia betonów z układarki

- Wymiana częściowa uszkodzonych naroży płyt

- Naprawa uszkodzonej krawędzi szczeliny skurczowej i przerwy roboczej

- Naprawa uszkodzonych naroży płyt

Przykładowe uszkodzenia nawierzchni, zarysowań naroży i krawędzi, szczelin

skurczowych płyty betonowej przedstawia dokumentacja fotograficzna.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki i nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Natomiast materiały stanowiące gruz budowlany należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w uprawnionym do tego zakładzie.